北京市级本科生科技创新项目

研究报告

项目名称控冷过程中高碳硬线用钢表面脱碳与氧化研究

立项时间               2011年5月

计划完成时间           2012年5月

项目负责人             王  灿

学院与班级  材料科学与工程学院  材控082班

北京科技大学教务

摘要

硬线表面的脱碳层深度以及氧化铁皮厚度的控制，一直以来受到极大关注，是生产高品质线材的关键点之一，也是难点之一。本文采用现场工业试验和实验室研究相结合的方法，围绕着硬线的表面脱碳与氧化问题，进行了一些研究工作，得到的主要结论如下：

工业试验研究的结果表明，轧后冷却工艺可以显著影响70钢盘条氧化层的厚度。相同的风冷条件下，吐丝温度由890℃降低到850℃，氧化层厚度减少3.0μm，减少40%。控制相变结束后至集卷段平均冷却速度由2.6℃/s升至4.2℃/s，集卷温度由475℃降为385℃，就能达到显著降低氧化层厚度的目的。

加热温度对硬线脱碳的影响：60钢存在一个发生全脱碳的敏感温度区间700-800℃，在700℃时全脱碳达到最大值75μm，并且随着温度的升高，全脱碳深度降低。结果证实了完全脱碳产生的温度区间与Fe-Fe3C相图上α+γ两相区温度区间基本一致。

碳含量对硬线脱碳的影响：处于γ单相区时，发生部分脱碳，且脱碳层深度随碳含量的升高而增大；处于α+γ两相区时，硬线主要发生全脱碳，且随着碳含量的增加，全脱碳层深度先减小后增大。

Oxidation and Decarburization of High Carbon Steel Wire during Controlled Cooling Process

Abstract

Controlling of the depth of decarburized Layer and oxides thickness is always of great concern. It is the key point, as well as difficult point during the High Carbon Steel Wire production. In this paper,

Industrial experiment indicates that cooling process after rolling significantly affects the depth of decarburized layer of 70 steel hard wire. Under the same air cooling condition, if spinning temperature was lowered to 850℃ from 890℃, the depth of decarburized layer can be reduced 40%, to 3.0μm. If the cooling rate among the  temperature range between phase transaction and package was risen from 2.7℃ to 4.2℃, and the package temperature was lowered from 475℃ to 385℃, we can achieve the goal of reducing the oxides thickness significantly.

The effects of heating temperature on the depth of decarburized layer: there is a sensitive temperature range, from 700℃ to 800℃, for the decarburization of 60 steel. the depth of decarburized layer reaches the top at 75μm when the heating temperature is 700℃. In addition, with increasing heating temperature, the depth of fully decarburized layer drops. The results prove that the temperature range, among which fully decarburization occurs, is consistent with the temperature range of α+γ two-phase field in Fe-Fe3C phase diagram.

The effects of carbon content on the depth of Decarburized Layer: when heated the high carbon wire among γ phase region, semi-Decarburization occurs on the surface. and the depth of Decarburized Layer rises with the increasing temperature; when heated the high carbon wire among α+γ two-phase region, fully Decarburization occurs, and with the increasing temperature, the depth of Decarburization rises first, then drops.

目 录

1 引言	1

1.1 课题研究背景	1

1.2 课题研究目的及意义	1

2 文献综述	2

2.1 硬线的定义及生产特点	2

2.1.1 硬线的定义	2

2.1.2 硬线产品的生产特点	2

2.2 硬线的性能要求及主要评价标准	2

2.2.1 精度	2

2.2.2 表面质量	3

2.2.3 截面质量和金相组织	4

2.2.4 化学成分及力学性能	5

2.2.5 盘重	5

2.3 表面氧化与脱碳概述	6

2.3.1 表面氧化	6

2.3.2 表面脱碳	7

3 实验材料及方案	8

3.1 实验材料	8

3.2 实验原理与方案	8

3.2.1 氧化实验	8

3.2.2 脱碳实验	9

4 控冷工艺参数对70钢氧化层的影响	10

4.1 氧化层形貌	10

4.2 轧后冷却工艺对氧化层厚度的影响	10

4.2.1 吐丝温度的影响	10

4.2.2 相变后冷却工艺的影响	11

4.3 小结	13

5 加热温度和碳含量对硬线表面脱碳的影响	14

5.1 加热温度对硬线脱碳的影响	14

5.2 碳含量对硬线脱碳的影响	17

5.2.1 碳含量对γ单相区脱碳的影响	17

5.2.2 碳含量对α+γ两相区脱碳的影响	18

5.3 小结	19

6 结论	20

参 考 文 献	21

# 引言

## 课题研究背景

随着我国经济的飞速发展，建筑、交通、能源、汽车运输和起重吊装等各行业日益壮大，需要大量的高碳硬线钢，如高强度钢丝、PC高碳钢丝、预应力钢丝及钢绞线等。因而质量及性能优异的高碳硬线的开发与研制工作显得尤其重要。

高碳钢热轧盘条是高碳硬线的原材料，是一种高附加值产品。我国产品质量有所提高的同时，由于工艺装备、原材料、工艺技术等的制约，与国外的生产水平尚有差距，不可避免地仍然存在一些不足和问题，其中主要有：产品均质性差；强度级别低，规格偏小；应力松弛性能不稳定；成品盘重小，包装不良；脱碳深度较大，而且不稳定[1]。

硬线表面的脱碳层深度以及氧化铁皮厚度的控制，一直以来受到极大关注，是生产高品质线材的关键点之一，也是难点之一[2-12]。但是，迄今为止关于高碳硬线的研究工作主要还是集中于组织性能控制，而对表面其表面氧化和脱碳的研究不足。

## 课题研究目的及意义

本课题以高碳硬线为对象，首先研究了轧后控制冷却过程中工艺参数（吐丝温度和风冷冷速）对氧化层厚度的影响，为制定合理的控冷工艺参数提供依据，从而有效控制氧化铁皮厚度，能够提高硬线产品收得率，降低酸液用量，对节能降耗及环境保护均有积极的作用，符合绿色经济的产业发展方向。

此外，研究了硬线的随加热温度的升高脱碳层形貌的演变规律，以及碳含量对硬线表面脱碳的影响。这不仅对有效控制硬线表面氧化层深度，生产高品质硬线具有重要意义，而且对认识中高碳钢的表面脱碳基本规律具有更深层次的指导意义。

# 文献综述

## 硬线的定义及生产特点

### 2.1.1 硬线的定义

通常把优质碳素结构钢种含碳量≥0.45%的中高碳钢轧制的线材称为硬线。变形抗力与硬线相当的低合金钢、合金钢及某些专用钢也可归为硬线，但通常合金钢线材是按照其合金含量及用途分类的。

硬线主要是供给金属制品行业的原料，广泛用于加工低松弛预应力钢丝、钢丝绳、钢绞线、轮胎钢丝及钢帘线、中高强度的紧固件等。

### 2.1.2 硬线产品的生产特点

硬线产品用途的要求，决定了硬线的生产有以下特点：

（1）对钢坯探伤，并做低倍检验,表面不合要求的钢坯必须修磨处理，通常在前道工序配置钢坯修磨线，清理钢坯表面；

（2）对盘条有脱碳层要求，一般脱碳层深度不大于公称直径的2%（对制绳用盘条≤1.5%），因而坯料的加热制度应予以严格控制；

（3）轧制工艺控制严格，轧机的调整，导卫、轧辊（环）表面的检查都需认真，不得有粘钢、刮丝、错辊现象，以防出现耳子、折叠、结疤、裂纹等轧制缺陷；

（4）轧制中变形抗力大；

（5）终轧温度和控制冷却的温度控制严格。

## 硬线的性能要求及主要评价标准

### 2.2.1 精度

提高线材产品精度无疑会给各种使用部门带来好处。高精度线材作钢筋使用可以减少钢筋允许受力的离散差值从而节约钢材。高精度线材用于拉拔加工可以提高金属的拉拔性能，减少拉拔中的不均匀变形和由不均匀变形引起的模压差，从而减少断丝、改善钢丝表面质量。

高速线材轧机产品的直径偏差达到±0.15mm毫无困难，甚至可以精确到±0.10mm，但是对热轧产品要求极高的精度是十分不经济的。极少量的高精度产品只能在轧机最良好的状态下生产，保证高精度需要经常更换槽孔。而过高的精度要求在使用中不一定都有明显作用。如对软线、焊线，用直径偏差为±0.15mm与±0.25mm的原料进行拉拔比较，发现冷拉的产品质量、生产效率、加工成本几乎没有什么区别。生产超过实际需要的极高精度产品在经济上也是一种浪费，即使是要求冷拉性能极高的制品，对线材精度的要求也不甚高。当热轧生产高精度产品增加的费用高于在冷拉工序增加一次热处理的费用时，人们就不再要求用热轧方法提高精度来适应拉拔需要了。国外高速轧机的线材产品实际交货精度见表2.1。

表2.1  国外高速轧机的线材产品实际交货精度

| 成品直径，mm | 直径偏差，mm | 不圆度，mm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ5.5~7 | ±0.15 | 0.24 |  |
| Φ7.5~8.5 | ±0.16 | 0.25 |  |
| Φ9~9.5 | ±0.18 | 0.29 |  |
| Φ10~13 | ±0.20 | 0.32 |  |
| Φ44~50 | ±0.50 | 0.60 | 盘卷交货 |

### 2.2.2 表面质量

线材表面要求光洁和不得有妨碍使用的缺陷，即不得有耳子、裂纹、折叠、结疤、夹层等缺陷，允许有局部的压痕、凸块、凹坑、划伤和不严重的麻面。线材无论是直接用于建筑还是深加工成各类制品，其耳子、裂纹、折叠、结疤、夹层等直接影响使用性能的缺陷都是绝对不允许有的。至于影响表面光洁的蚁穴缺陷可根据使用要求予以控制，直接用作钢筋的线材表面光洁程度影响不大。用于冷镦的线材对划伤比较敏感，凸块则影响拉拔。我们所说的表面裂纹、结疤等，影响表面光洁的缺陷和麻面等都是缺陷，它们在实际判定中有时也很难区分，所以有些长将这些表面缺陷的深度都限量，表2.2列出了3种直径为Φ5.5~9mm的线材对表面缺陷的具体要求。

表2.2.  几种线材表面缺陷的深度限量

| 线材种类 | Φ5.5~9mm线材表面缺陷深度限量，mm |
| --- | --- |
| 冷镦用线材（不锈钢、耐热钢、弹簧钢） | ＜0.15 |
| 硬线（结构钢、工具钢、易切钢） | ＜0.25 |
| 琴钢丝用线材 | ＜0.10 |

线材的表面氧化铁皮越少越好，这不仅可以提高金属收得率而且可以缩短酸洗时间，减少酸耗，甚至可以用机械除鳞取代酸洗，根除环境污染。从易于去除和抗锈蚀性能好的要求出发希望氧化铁皮的成分以FeO为主。要求氧化铁皮的总量＜10kg/t，国外一般可达810kg/t。控制高价氧化铁（Fe2O3、Fe3O4）的生成要严格控制终轧温度、吐丝温度和线材在350℃以上温度停留的时间。

### 2.2.3 截面质量和金相组织

通常标准中没有截面质量之称。但将缩孔、中心疏松、夹杂等缺陷完全归于表面缺陷也并不十分科学，这类缺陷不进行截面质量检查有时很难发现。有些缺陷如脱碳、过热等不借助金相显微镜也不能定量准确的判定。而这类缺陷在评价线材质量中占有重要地位。

含碳量在0.3%以上的线材，应严格控制其表面脱碳层的深度，脱碳的表面层形成犬牙状铁素体嵌入集体中，将严重影响线材的抗拉强度，尤其影响其疲劳强度。用于冷拉的线材由于内外组织差异还会增加变形抗力。所以重要的直接用作冷拉钢材和高强螺栓、冷镦的线材都要严格控制脱碳层的深度。表2.3是一些厂家实际控制的脱碳层深度。

表2.3  冷拉、冷镦用线材的脱碳层要求

| 钢种 | 线材直径范围，mm | 铁素体脱碳深度，mm | 全脱碳层深度，mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳素钢 | ＜9.5 9.5~12.1 12.7~18.6 | ＜0.101 ＜0.127 ＜0.152 | ＜0.305 ＜0.356 ＜0.404 |
| 低合金钢 | 4.8 4.8~6.4 6.4~9.5 9.5~12.7 ＞12.7 | ＜0.051 ＜0.076 ＜0.076 ＜0.102 ＜0.127 | ＜0.152 ＜0.203 ＜0.254 ＜0.305 ＜0.356 |

缩孔、夹杂、分层、过烧等都是不允许存在的缺陷。过烧有可能是钢坯带来的，钢的加热温度过高（接近熔点），氧进入金属内部，氧化并部分地熔融金属的晶界和其间的杂质，使晶粒之间的结合削弱，金属力学性能很差，局部过烧在加工时会造成金属部分脱落或出现严重龟裂。

过热是加热温度高或停留高温时间过长、晶粒长得过大、晶粒结合减弱的一种现象，当加热不当时可能出现，过热钢轧制时出现裂痕和龟裂。过热虽较过烧程度轻且可经过热处理予以消除，但都是线材所不允许有的缺陷。

### 2.2.4 化学成分及力学性能

化学成分时线材质量控制的主要内容之一。化学成分、表面缺陷、偏析、钢的洁净度是线材生产判断炼钢工序、连铸或开坯工序产品质量的四项内容。其中对化学成分要求最为严格，它是判定刚才质量的主要依据。为了保证线材质量均匀，性能一致，其含碳量波动范围尽可能小，不仅要求同一浇注批号的碳含量波动小，而且要求同一钢号的碳含量都相同，以保证同一钢号的线材质量稳定。另外要限定偏析值保证线材成分及性能均匀。对碳钢线材而言，含碳量每增加0.1%则抗拉强度就相应增加78.4MPa，而延伸率下降4%。所以通常要求同批次线材碳含量波动不超过0.02%。

对碳的要求如此，对其他Si、Mn、S、P、Cu、As等元素，凡是影响钢材性能的都应该严格控制，特别是对有害元素的控制应特别注意。

各种元素的偏析也是控制的重要内容，局部的元素集中往往产生恶果，且不谈S、P。Cu等危害较大的元素集中，就是碳偏析也要求严格控制。如制绳用钢丝盘条碳含量的中心偏析可使中部出现渗碳体块，拉丝时会产生中心断裂。偏析是由上工序带来的，要想保证线材的偏析度必须对钢坯的偏析做出明确的验收规定。

### 2.2.5 盘重

增加盘重对热轧线材生产与线材深加工冷拔都有好处，盘重大可以提高热轧生产的作业率与成材率。同样盘重大可以减少冷拔生产的停机间歇时间及接头工作，特别是对于高速连续冷拉作业尤为突出。所以大盘重同样可以提高冷拔工序的效率。在低速拔丝机上有人做过比较，用500kg重盘条比50kg重盘条的效率可提高一倍。盘重越大对冷拔越有利。但有人指出大盘重不利于运输，认为不超过2000kg为宜。用户对盘重的要求各异，所产线材盘重超过1500kg的厂家在集卷工序应安装分卷设备。

## 表面氧化与脱碳概述

### 2.3.1 表面氧化

（1）氧化铁皮定义

在钢的生产过程中，钢材与氧发生反应，生成的化合物称为氧化铁皮。热轧过程中形成的氧化铁皮可以分为三种形态，包括在加热炉内形成的炉生（一次）氧化铁皮、在精轧前形成的二次氧化铁皮、在精轧及后续冷却过程中形成的三次氧化铁皮。炉生氧化铁皮由设置在粗轧机前的除鳞箱中的高压水去除，二次氧化铁皮由粗轧机组前的高压除鳞水和精轧机组前的除鳞箱去除，三次氧化铁皮通过控制精轧轧制温度和卷取温度等进而调整其厚度及与带钢基体的结合状态，并在使用前通过喷丸、酸洗等工序去除。

（2）氧化铁皮的形成机理

铁氧系热力分析证明，铁的氧化过程是：

Fe→FeO（w(O)=23.26%）→Fe3O4（w(O)=27.64%）→Fe2O3（w(O)=30.04%）

具体的反应方程式为：

（i）Fe与O的反应

2Fe+O2=2FeO

3Fe+2O2=Fe3O4

2Fe3O4+1/2O2=3Fe2O3

（ii）H2O与Fe的反应

Fe+H2O=FeO+H2

3Fe+4H2O=Fe3O4+4H2

3FeO+H2O=Fe3O4+H2

（3）氧化铁皮的结构

高温下带钢表面产生的氧化铁皮是各种相的混合体，一般氧化铁皮由三层组成，直接附着在钢铁表面的一层是富氏体（FeO和Fe3O4固溶体），中间一层是Fe3O4，最上面一层是Fe2O3。

### 2.3.2 表面脱碳

（1）脱碳定义

脱碳是钢加热时表面碳含量降低的现象。脱碳的过程就是钢中碳在高温下与氢或氧发生作用生成甲烷或一氧化碳，脱碳包括碳原子从钢材内部向表面扩散及其在钢材表面与炉气中的氧化性气体发生反应两个过程。从碳的扩散角度来看，脱碳层厚度主要取决于钢中含碳量与炉气碳势的差异，当炉气的碳势低于钢中含碳量时，钢表面碳原子与炉气发生反应，生成的含碳气体离开钢表面，使钢表层碳含量降低，在表面和内部形成碳的浓度梯度，成为碳扩散的驱动力。全脱碳层和局部脱碳层合称总脱碳层。

（2）脱碳机理

脱碳的化学方程式如下：

2Fe3C+O2＝6Fe+2CO

Fe3C+2H2＝3Fe+CH4

Fe3C+H2O＝3Fe+CO+H2

Fe3C+CO2＝3Fe+2CO

这些反应是可逆的，即氢、氧和二氧化碳使钢脱碳，而甲烷和一氧化碳则使钢增碳。

脱碳是扩散作用的结果，脱碳时一方面是氧向钢内扩散，另一方面钢中的碳向外扩散。从最后的结果看，脱碳层只在脱碳速度超过氧化速度时才能形成。当氧化速度很大时，可以不发生明显的脱碳现象，即脱碳层产生后铁即被氧化而成氧化铁皮。因此，在氧化作用相对较弱的气氛中，可以形成较深的脱碳层。

钢的脱碳层包括全脱碳层和部分脱碳层（过渡层）两部分。部分脱碳层是指在全脱碳层之后到钢含碳量正常的组织处。在脱碳不严重的情况下，有时仅看到部分脱碳层而没有全脱碳层。

# 实验材料及方案

## 实验材料

实验材料为3种不同成分的硬线，60、70和82B。其化学成分如表3.1所示。

表3.1 实验钢的化学成分

| 成分（wt%） 钢种 | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 70 | 0.67~0.75 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 |
| 82B | 0.79~0.86 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 |

## 实验原理与方案

综合采用工业试验及实验室研究，研究了硬线表面氧化和脱碳规律。

### 3.2.1 氧化实验

氧化实验针对70钢Φ6.5mm硬线，采用工业实验研究控制冷却参数对70钢氧化铁皮厚度的影响，工业实验方案采用4组冷却工艺，如表3.2所示。

表3.2 70钢Φ6.5mm硬线试轧工艺要点

| 编号 | 风冷工艺 |
| --- | --- |
| G1 | 吐丝890℃，1~5#风机开100%，6~14#风机开50%，保温罩全开 |
| G2 | 吐丝850℃，1~5#风机开100%，6~14#风机开50%，保温罩全开 |
| G3 | 吐丝890℃，1~5#风机开100%，6~14#风机关，保温罩全开 |
| G4 | 吐丝890℃，1~5#风机开100%，6~12#风机开30%，13~14#风机关，保温罩全开 |

分别测定4组冷却工艺的冷却曲线，如图3.1所示。

图3.1  实测斯太尔摩风冷曲线

（a）G1工艺；（b）G2工艺；（c）G3工艺；（d）G4工艺

### 3.2.2 脱碳实验

脱碳实验研究了60、70与82B钢的加热过程脱碳行为。采用箱式电阻炉分别加热4个钢种的试样到不同温度（650℃、700℃、750℃、800℃、850℃、900℃），加热时间为90min，出炉后空冷。脱碳实验后，将试样进行打磨、抛光和浸蚀，采用光学金相显微镜观察脱碳层形貌，并测定脱碳层深度。

# 控冷工艺参数对70钢氧化层的影响

## 氧化层形貌

70钢氧化层显微形貌SEM金相如图4.1a所示。以往的研究表明，氧化层不是均一氧化铁，它由基体向外依次为FeO、Fe3O4和Fe2O3[2-4]。此外，在基体与氧化层之间存在富硅层，其能谱如图4.1b所示。

图4.1  氧化层显微形貌

（a）SEM金相；（b）富硅层能谱

## 轧后冷却工艺对氧化层厚度的影响

### 4.2.1 吐丝温度的影响

对于G1和G2试轧工艺，相变后冷却工艺相同（1~5#风机开100%，6~14#风机开50%，保温罩全开），而吐丝温度不同（G1为890℃，G2为850℃），其冷却曲线如图3.1所示。

采用冷却工艺G1和G2时，实验钢氧化层光学金相和SEM金相分别如图4.2与图4.3所示。可以看出，吐丝温度为890℃时，氧化层厚度为7.5μm；吐丝温度降低到850℃时，氧化层厚度降低为4.5μm，减少了40%。可见，降低吐丝温度，可以有效减少表面氧化。

图4.2  采用冷却工艺G1和G2时，实验钢氧化层光学金相

吐丝温度（a）890℃；（b）850℃

图4.3  采用冷却工艺G1和G2时，实验钢氧化层SEM金相

吐丝温度（a）850℃；（b）890℃

### 4.2.2 相变后冷却工艺的影响

对比G1、G3、G4这3种冷却工艺，吐丝温度相同（890℃），而相变后冷却工艺不同（G1：1~5#风机开100%，6~14#风机开50%，保温罩全开；G3：1~5#风机开100%，6~14#风机关，保温罩全开；G4：1~5#风机开100%，6~12#风机开30%，13~14#风机关，保温罩全开），三种冷却工艺的冷却曲线如图3.1所示。

采用冷却工艺G1、G3和G4时，实验钢氧化层光学金相和SEM金相如图4.4和图4.5所示。可以看出，相对比6~14#风机关，6~12#风机开30%能够将氧化层厚度由11.0μm降至8.0μm，降幅达27%。继续加大冷却，6~14#风机开50%，氧化层厚度由8.0μm降至7.5μm，降低较少。

从以上结果与分析来看，降低吐丝温度，相变后应鼓风冷却，即6~14#风机需要开启，降低集卷温度，控制二次氧化。

图4.4  实验钢氧化层光学金相

（a）G3工艺;（b）G4工艺;（c）G1工艺

图4.5  实验钢氧化层SEM金相

（a）G3工艺;（b）G4工艺;（c）G1工艺

## 小结

工业试验研究的结果表明，轧后冷却工艺可以显著影响70钢盘条氧化层的厚度。相同的风冷条件下，吐丝温度由890℃降低到850℃，氧化层厚度减少3.0μm，减少40%。控制相变结束后至集卷段平均冷却速度由2.6℃/s升至4.2℃/s，集卷温度由475℃降为385℃，就能达到显著降低氧化层厚度的目的。

# 加热温度和碳含量对硬线表面脱碳的影响

## 5.1 加热温度对硬线脱碳的影响

将60、70和82B钢硬线试样在箱式电阻炉中分别加热到不同温度（650℃、700℃、750℃、800℃、850℃、900℃），加热时间为90min，出炉后空冷至室温。其脱碳层形貌光学金相分别如图5.1、图5.2和图5.3所示。

图5.1  不同温度加热90min下60钢脱碳层形貌光学金相

（a）650℃；（b）700℃；（c）750℃；（d）800℃；（e）850℃；（f）900℃

图5.2  不同温度加热90min下70钢脱碳层形貌光学金相

（a）650℃；（b）700℃；（c）750℃；（d）800℃；（e）850℃；（f）900℃

图5.3  不同温度加热90min下82B钢脱碳层形貌光学金相

（a）650℃；（b）700℃；（c）750℃；（d）800℃；（e）850℃；（f）900℃

以60钢为例，分析加热温度对硬线表面脱碳的影响。从图5.1中可以看出：加热温度为650℃时，由于温度较低，碳原子扩散系数较小，表面无明显脱碳发生。当温度为700℃、750℃和800℃时，表面为全脱碳层+部分脱碳层。并且随着温度的升高，全脱碳层深度逐渐减小，700℃时为75μm，750℃时为35μm，800℃时为30μm。随着温度继续升高，当加热温度为850℃和900℃时，脱碳层形貌为部分脱碳。在本实验条件下，结果表明：60钢存在一个发生全脱碳的敏感温度区间700-800℃，在700℃时全脱碳达到最大值75μm，并且随着温度的升高，全脱碳深度降低。这与我们通常的认识是不一致的。通常认为，加热温度越高，脱碳越严重。

事实上，以往已有研究工作表明完全脱碳产生的温度区间与Fe-Fe3C相图上α+γ两相区温度区间基本一致。D.H. Rowland和Clair Upthegrove[7]研究了碳钢（0.71%C-0.40%Mn-0.21%Si-0.015%P-0.028%S）表面脱碳，发现其生成全脱碳的温度区间为685-900℃，760℃时全脱碳深度最有最大值，如图5.4所示。

图5.4  完全脱碳层深度与加热温度的关系曲线.

## 5.2 碳含量对硬线脱碳的影响

表面脱碳是中高碳钢普遍存在的问题。通常认为，在其他条件一定的前提下，碳含量越高，表面脱碳越严重。通过上述对加热温度对脱碳的影响分析可知，不同温度条件下，脱碳层具有不同的特征。因此，在分析碳含量对硬线脱碳的影响时，需要考虑γ单相区和α+γ两相区不同温度区间的脱碳特征。

### 5.2.1 碳含量对γ单相区脱碳的影响

不同碳含量硬线900℃加热90min脱碳层形貌光学金相如图5.5所示。从图中可见看出，三种硬线60、70和82B，脱碳层均为部分脱碳，并且测得其脱碳层深度分别为130μm、185μm和340μm。因此，随着碳含量的增加，脱碳层深度逐渐增大。

900℃时，实验钢处于γ单相区。实验结果表明，处于γ单相区时，硬线发生部分脱碳，且脱碳层深度随碳含量的升高而增大。

图5.5  不同碳含量硬线900℃加热90min脱碳层形貌光学金相

（a）60钢；（b）70钢；（c）82B钢

### 5.2.2 碳含量对α+γ两相区脱碳的影响

不同碳含量硬线700℃加热90min脱碳层形貌光学金相如图5.6所示。从图中可见看出，三种硬线60、70和82B，60和82B脱碳层均以全脱碳为主，而70钢无表面脱碳。测得60和82B全脱碳层深度分别为75μm和25μm。

700℃时，实验钢处于α+γ两相区。由以上分析可见，处于α+γ两相区时，硬线主要发生全脱碳，且随着碳含量的增加，全脱碳层深度先减小后增大。

图5.5  不同碳含量硬线700℃加热90min时脱碳层形貌光学金相

（a）60钢；（b）70钢；（c）82B钢

## 5.3 小结

本章通过对硬线表面脱碳行为，特别是加热温度和碳含量对表面脱碳影响的研究，主要得到以下结论：

（1）60钢存在一个发生全脱碳的敏感温度区间700-800℃，在700℃时全脱碳达到最大值75μm，并且随着温度的升高，全脱碳深度降低。结果证实了完全脱碳产生的温度区间与Fe-Fe3C相图上α+γ两相区温度区间基本一致。

（2）碳含量对硬线脱碳的影响：处于γ单相区时，发生部分脱碳，且脱碳层深度随碳含量的升高而增大；处于α+γ两相区时，硬线主要发生全脱碳，且随着碳含量的增加，全脱碳层深度先减小后增大。

# 结论

本文采用现场工业试验和实验室研究相结合的方法，围绕着硬线的表面脱碳与氧化问题，进行了一些研究工作，得到的主要结论如下：

（1）工业试验研究的结果表明，轧后冷却工艺可以显著影响70钢盘条氧化层的厚度。相同的风冷条件下，吐丝温度由890℃降低到850℃，氧化层厚度减少3.0μm，减少40%。控制相变结束后至集卷段平均冷却速度由2.6℃/s升至4.2℃/s，集卷温度由475℃降为385℃，就能达到显著降低氧化层厚度的目的。

（2）60钢存在一个发生全脱碳的敏感温度区间700-800℃，在700℃时全脱碳达到最大值75μm，并且随着温度的升高，全脱碳深度降低。结果证实了完全脱碳产生的温度区间与Fe-Fe3C相图上α+γ两相区温度区间基本一致。

（3）碳含量对硬线脱碳的影响：处于γ单相区时，发生部分脱碳，且脱碳层深度随碳含量的升高而增大；处于α+γ两相区时，硬线主要发生全脱碳，且随着碳含量的增加，全脱碳层深度先减小后增大。

# 参 考 文 献

[1] 强十涌，乔德庸，李曼云．高速轧机线材生产（第2版）［M］．北京：冶金工业出版社，2009．

[2] 杨建春，李祥才，于同仁．70钢氧化铁皮测定分析［J］．钢铁研究，2003，(6)：55-58．

[3] 李玉华，陈少慧，朱希圣，等．80钢盘条氧化皮形貌及其厚度的计算［J］．物理测试，2006，24(5)：42-43.

[4] 王勇，杭乃勤，张细菊，等．帘线钢线材表面质量分析［J］．特殊钢，2007，28(1)：57-58．

[5] 潘燕．冷却工艺对普碳线材氧化铁皮生成的影响［J］．轧钢，1990，(5)：21-25.

[6] 李玉华，陈少慧，朱希圣，等．热轧盘条表面氧化皮的研究与控制［J］．金属制品，2008，34(1)：28-29．

[7] D.H. Rowland, Clair Upthegrove. Grain-size and its influence on surface decarburization of steel [J]. Transaction of American Society of Metals, 1936, 24: 96-132.

[8] J. Baud, A. Ferrier, J. Manenc, et al. The oxidation and decarburizing of Fe-C alloys in air and the influence of relative humidity [J]. Oxidation of Metals, 1975, 9(1): 69-97.

[9] 颜钟得，黄惠平．表面高碳钢全脱碳温度与金相组织的关系[J]．理化检验-物理分册，1995，31(6)：13-15．

[10] Y. Prawoto, N. Sato, I. Otani, et al., Carbon restoration for decarburized layer in spring steel [J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2004, 13(5), 627-636.

[11] Dejun Li, D. Anghelina, D. Burzic, et al. Investigation of decarburization in spring steel production process-Part I: Experiments [J]. Steel Research International, 2009, 80(4): 298-303.

[12] 富永治朗，村田亘．Si-Cr系ばね鋼のフエライト脱炭[J]．Tetsu-to-Hagane，1980，66(11)：S1278-1280．